US-ШПАКЛЕВКА БЕЛАЯ US57

О продукте:

Готовая к использованию, белоснежная шпаклевка на основании акрилового основания и мраморной муки для окончательной гладкой отделки стен и потолков внутри зданий.
Идеальная отделка стен и потолков при нанесении на бетон, штукатурку, а также на стены для их дальнейшей покраски или наклейки на них обоев.

Применение:

• Для внутренних работ.
• Для окрашивания стен и потолков.
• Используется как последний отделочный слой.
• Для нанесения на правильно подготовленные поверхности: бетон, гипсовую штукатурку, тонкослойную штукатурку, известковую штукатурку, старое финишное покрытие.
• Нанесение – шпателем из нержавеющей стали, машинное нанесение.

Состав:

• Водно-дисперсионная.
• На основе акриловой дисперсии.
• В качестве наполнителей используются не содержащие ржавчины снежно-белая мраморная мука.
• С использованием титановой бели, усиливающей укрывистость.

Уникальные характеристики:

• Матовая текстура, любая текстура для получения – от очень гладкого до художественного дизайна.
• Легко шлифуется, мало пылится.
• Легко наносится.
• Экономична в использовании.
• Белоснежный цвет позволяет эффективно окрашивать.

Технические данные:

| Описание | Ед. измерения | Параметры |
| --- | --- | --- |
| Фасовка | кг | 4.5, 9, 17 |
| Состав |  | Водная дисперсия полимеров с минеральными наполнителями |
| Упаковка |  | пластиковые ведра |
| Вес продукта | кг | 17 |
| Продукт соответствует норме |  | EN 15824 |
| Плотность | кг/дм³ | 1.65 ± 0.15 |
| Температура использования | °C | от +8 до +35 |
| Толщина 1 слоя | мм | до 3 |
| Максимальное количество слоев |  | 2 |
| Расход | кг/м2/мм | около 1.5 |
| Время высыхания (при температуре 20°C и влажности 60%) |  | каждый 1 мм штукатурки высыхает в течение 4-х часов |
| Агдезия к бетонной поверхности | МПа | ≥ 0,3 |
| Реакция на огонь |  | А2 |
| Износостойкость |  | NPD |
| Теплопроводность |  | 10, dry 0,83 W/m·K |
| Хранение |  | в сухом, прохладном месте |